上海源聚生物科技有限公司

公司地址：上海市徐汇区漕溪四村64号（兆嘉苑，商铺）  邮政编码：200235

电  话：021-64750301，64750302,   64750277

传  真：021-64750301，64750302  网 址：http:// www.yjbiotech.cn

羟丙纤维素质量报告

成品名称: 羟丙纤维素(高取代)                批号：161122

生产日期：20161122                      有效期：20181121

| 项 目 | 标 准 | 结 果 |
| --- | --- | --- |
| 羟丙基 % | 60.0-66.0 | 63.1 |
| 酸碱度（PH值） | 5.0 ~ 8.5 | 6.36 |
| 干燥失重 | ≤ 5.0 % | 1.6% |
| 灰份 | ≤ 0.5 % | 0.33 % |
| 粘度 mpa.s（5%） | 75-150 | 109 |
| 透光率 | ≥ 70 % | >90 |
| 粒度(20目) | ≥99% | >100 |
| 检验依据 | Q/0900 FRT002-2013 |  |